Tabela 2 – Resultados de densidade, dureza e MFI dos compósitos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Amostras** | **Densidade (g/cm³)** | **Dureza Shore D** | **MFI (g/10min)** |
| PEADvM/Fibra | 0,97± 0,10 | 75,40±1,41  | 0,25±0,01 |
| PEADvD/Fibra | 0,95±0,07  | 74,61±1,34 | 0,25±0,01 |
| PEADpcM/Fibra | 1,07±0,12  | 78,23±1,89 | 1,11 ±0,05 |
| PEADpcD/Fibra | 0,94±0,16  | 92,04±1,22 | 1,25±0,07 |