Tabela 4 – Propriedades térmicas dos compósitos de PEADv e do PEADpc.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Amostras** | **Tm1 (oC)** | **Tm2 (oC)** | **Tm3 (oC)** | **Tcc (oC)** | **Xc (%)** |
| PEADvM/ Fibra | - | 130 | - | 117 | 54 |
| PEADvD/ Fibra | - | 130 | - | 118 | 60 |
| PEADpcM/ Fibra | 113 | 125 | 162 | 114 | 37 |
| PEADpcD/ Fibra | 117 | 125 | 161 | 115 | 40 |