Tabela 3 – Valores de Tonset, Tendset e Tpico para todas as amostras

| Amostra | CAT1 (%) | CAT2 (%) | Tpico (°C) | Tonset (°C) | Tendset (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0 | 0 | 432,68 | 363,2 | 493,22 |
| A2 | 5 | 0 | 433,20 | 354,24 | 508,67 |
| A3 | 10 | 0 | 434,00 | 349,64 | 497,57 |
| A4 | 15 | 0 | 434,09 | 339,52 | 501,57 |
| A5 | 25 | 0 | 434,26 | 347,07 | 506,41 |
| A6 | 0 | 0 | 432,68 | 363,2 | 493,22 |
| A7 | 0 | 5 | 433,23 | 345,52 | 493,48 |
| A8 | 0 | 10 | 433,68 | 331,49 | 494,54 |
| A9 | 0 | 15 | 433,99 | 353,86 | 500,75 |
| A10 | 0 | 25 | 434,15 | 323,6 | 500,27 |