**Tabela 2**

Tabela 2 –Resultados de Densidade, dureza e MFI dos materiais.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiais | Densidade (g/cm³) | Dureza (Shore D) | MFI(g/10min) |
| MP 100% | 0,841±0,116 | 81,2±0,8 | 0,26±0,07 |
| MP/Mica 3% | 0,714±0,106 | 80,2±2,2 | 0,18±0,01 |
| MP/Mica 10% | 0,744±0,164 | 80,8±1,1 | 0,22±0,02 |
| MP/SiO2 3% | 0,789±0,060 | 80,0±0,1 | 0,21±0,03 |
| MP/SiO2 10% | 0,472±0,018 | 68,2±1,6 | 0,04±0,01 |