|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Amostras** | **Tinicial (oC)** | **Tmáximo (oC)** |
| PEADvM/ Fibra | 327 | 471 |
| PEADvD/ Fibra | 323 | 464 |
| PEADpcM/ Fibra | 246 | 453 |
| PEADpcD/ Fibra | 245 | 452 |

**Tabela 3** – Valores de degradação térmica dos compósitos de PEADv e do PEADpc.