Tabela 1 - Composição das amostras analisadas

| Amostra | CAT1 (%) | CAT2 (%) | PET (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| A2 | 5,0 | 0,0 | 95,0 |
| A3 | 10,0 | 0,0 | 90,0 |
| A4 | 15,0 | 0,0 | 85,0 |
| A5 | 25,0 | 0,0 | 75,0 |
| A6 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| A7 | 0,0 | 5,0 | 95,0 |
| A8 | 0,0 | 10,0 | 90,0 |
| A9 | 0,0 | 15,0 | 85,0 |
| A10 | 0,0 | 25,0 | 75,0 |