Tabela 2 – Valores da massa residual (medida a 600°C) corrigido (Resíduo real) das amostras.

| Amostra | CAT1 (%) | CAT2 (%) | Massa de catalisador (mg) | Resíduo lido (mg) | Resíduo real (mg) | Resíduo real (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 1,1610 | 16,4 |
| A2 | 5 | 0 | 0,3157 | 0,9526 | 0,6369 | 10,6 |
| A3 | 10 | 0 | 0,6211 | 0,9526 | 0,3315 | 5,9 |
| A4 | 15 | 0 | 0,9372 | 1,663 | 0,7258 | 13,7 |
| A5 | 25 | 0 | 1,8135 | 2,468 | 0,6545 | 12,0 |
| A6 | 0 | 0 | 0 | 1,161 | 1,1610 | 16,4 |
| A7 | 0 | 5 | 0,32145 | 1,391 | 1,0696 | 17,5 |
| A8 | 0 | 10 | 0,6282 | 1,278 | 0,6498 | 11,5 |
| A9 | 0 | 15 | 1,01715 | 1,655 | 0,6379 | 11,1 |
| A10 | 0 | 25 | 1,85825 | 2,444 | 0,5858 | 10,5 |