# O estudo sobre a utilização de resíduos de poli tereftalato de etileno como agregado em argamassas

# The study on the use of ethylene terephthalate residues as an aggregate in mortars

Resumo: No mundo moderno a geração de resíduos de biodegradabilidade lenta vem trazendo diversos impactos sócio ambientais. Destes, destacam-se os resíduos de Poli Etileno Tereftalato (PET), os quais são originários das embalagens alimentícias que surgiram para facilitar o mercado consumidor cada vez mais dinâmico e crescente. Da mesma forma, o consumo de recursos minerais pela construção civil é uma atividade que impacta de maneira importante o meio ambiente e a sociedade. Com isso, se torna uma oportunidade a reutilização destes resíduos poliméricos em substituição ao agregado mineral em misturas cimentíceas; um procedimento que pode trazer vantagens ao produto final sejam argamassas ou concreto de cimento Portland. Sendo assim observados diversos esforços de pesquisadores e entidades de pesquisa, ao longo dos anos, em reaproveitar resíduos de PET para este fim; contudo, ainda são discutíveis os resultados obtidos até aqui. Desta forma, neste presente artigo foram propostas novas metodologias para este reuso e assim foram testadas argamassas contendo PET como agregado, de acordo com a Norma brasileira. Os resultados revelaram um ganho em resistência à compressão, da ordem de três vezes e um isolamento térmico superior, da ordem de dez vezes em relação às argamassas convencionais. Este novo material ainda se revelou de acordo com os critérios normativos e com um custo final comercialmente viável. Concluindo que o reuso de PET como agregado é uma alternativa que além de beneficiar o meio ambiente tem o potencial de produzir um material de construção mais vantajoso.

Palavras-chave: PET, argamassa, sustentabilidade, poli tereftalato de etileno.

Abstract: In the modern world the generation of low-biodegradable waste has brought several social and environmental impacts. Of these we highlight the residues of Poly Ethylene Terephthalate (PET), which originate from the food packaging that emerged to facilitate the increasingly dynamic and growing consumer market. Likewise, the consumption of mineral resources by construction is an activity that has an important impact on the environment and society. With that, it becomes an opportunity to reuse these polymeric residues to replace mineral aggregate in cement mixtures; a procedure that can bring advantages to the final product, whether mortar or Portland cement concrete. Thus, several efforts by researchers and entities have been observed over the years, the reusing PET waste for this purpose; however, the results obtained so far are still debatable. Thus, in this article, new methodologies for this reuse have been proposed and thus mortars containing PET as aggregate were tested according to the Brazilian Standard. The results revealed a gain in compressive strength of the order of three times and a higher thermal insulation of the order of ten times in relation to conventional mortars. This new material also proved to be in accordance with the normative criteria and commercially viable final cost. Concluding that the reuse of PET as an aggregate is an alternative that besides benefiting the environment has the potential to produce a more advantageous construction material.

Keywords: PET, mortar, sustainability, polyethylene terephthalate.

1 INTRODUÇÃO

Durante o progresso da humanidade sempre houve a necessidade do enfrentamento das adversidades do meio ambiente por esta, impondo seu papel dominante sob a natureza (PROCÓPIO FILHO et al., 2000). Neste modelo, de acordo com Pedruzzi et al. (2015), uma falsa barreira é idealizada, separando o homem das forças implacáveis da natureza. Neste enfrentamento, as tentativas para o retorno do “equilíbrio” natural geram impactos que acabam por afetar o desenvolvimento da humanidade (PEDRUZZI et al., 2015); desta forma, as últimas décadas foram de suma importância a adequar um modelo de desenvolvimento sustentável ao progresso, o qual se mostrou como imprescindível para o futuro segundo Barbosa (2008).

Neste contexto, de acordo com Meier et al. (2014), um dos principais males do progresso é a geração de resíduos sólidos; estes por sua vez, devido a lenta degradação natural (KUMAR et al., 2016), acabam por trazer desequilíbrios físicos, químicos, biológicos e sociais ao meio ambiente, como afirmam Albuquerque (2016), Ramires e Vitor (2010). Sendo que, considerando os rejeitos doravante da sociedade moderna, os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) são os mais abundantes e contaminantes, segundo Gouveia (2012). Dentre estes, destacam-se os plásticos, os quais de acordo com Roth e Garcias (2009), causam o impacto ambiental (e social) mais gritante pois, além de difícil degradação ocupam grandes espaços no local de descarte. Este RSU é um subproduto da sociedade moderna, oriundo de embalagens; estas por sua vez, trouxeram inúmeras facilidades aos consumidores; contudo, estes materiais demoram séculos para serem degradados explicam Miller (2007) e Paolli (2008). Sendo que neste universo de embalagens plásticas, destaca-se o Poli etileno tereftalato (PET), um polímero que devido as suas vantagens em termos de inercia, resistência mecânica, durabilidade e baixo custo de produção foi amplamente difundido (PIATTI e RODRIGUES, 2005); em contrapartida, surgiu um passivo residual que representa um grande desafio em termos de impactos sócio ambientais.

Com afirmam Koschevic e Bittencourt (2016), o PET foi introduzido no Brasil em 1988, concentrando seu consumo no mercado de fibras e garrafas (refrigerantes, óleo e água mineral, etc.). Já sua reciclagem mecânica, impulsionada principalmente por cooperativas de catadores, afirmam Formigoni e Fortes (2008), foi muito difundida ainda no início dos anos 90, transformando o país em um dos maiores recicladores de PET do mundo (51%). Todavia, o mercado de fibras têxteis, principal consumidor de produtos reciclados, ainda não é capaz de absorver estes resíduos na sua totalidade, sobrando quase 130 mil toneladas por ano de resíduos, ou mais 2 bilhões de garrafas de 2 litros, segundo banco de dados do Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2020). Com isso, estes RSU de difícil degradação impactam cada vez mais o meio ambiente e sociedade ou esgotam a capacidade aterros sanitários.

Paralelamente, o consumo de recursos minerais pela construção civil também representa um enorme risco ao meio ambiente. De acordo com as afirmações realizadas por Valverde (2001) e reiteradas por Barboza et al. (2019), a extração de agregados minerais utilizados para a fabricação de concreto de cimento Portland representam mais de 70% de toda extração mineral por escavação de leitos de rio ou detonação de rochas; com isso, cada vez mais ecossistemas, fauna e flora são impactados de forma permanente. Outrossim, a construção civil desempenha um papel de indicador de desenvolvimento social e econômico no Brasil e no mundo, desta forma tais ações destrutivas não deverão cessar nos próximos anos, como afirmaram Luz e Lins (2008) e corroboram Konstantinovas et al. (2019). Todavia, como destaca Bina (2002), pesquisadores e entidades de pesquisa vem há alguns anos estudando materiais alternativos aos agregados minerais; estes, por sua vez, devem ser imbuídos das principais características físicas e morfológicas inerentes às areais e rochas e ainda apresentar um baixo custo de utilização (BINA, 2002). Das alternativas mais pesquisadas se destacam os resíduos industriais (MEDEIROS, 2016), de demolição e construção (SILVA et al., 2016) e RSU. No grupo destes últimos, os resíduos plásticos triturados ou em formato de fibras vem apresentando os melhores desempenhos ao ponto de melhorar as propriedades físicas do concreto endurecido, como destacam Alfahdawi et al. (2016), Pastor et al. (2019) e Chowdhury et al. (2018).

As primeiras pesquisas do uso de PET residual como agregado, que remontam ao final da década de 80, explicam Almeshal et al. (2020) e Merli et al. (2020). Um dos estudos pioneiros nesta temática foi desenvolvido por Liu (1988), o qual utilizou PET triturado, também conhecido pela terminologia comercial de flake. Já em meados da década de 90, destaca-se o estudo de Lennon et al. (1993), o qual utilizou borra triturada residual oriunda do processo de reciclagem mecânica de PET conforme afirmações realizadas acerca deste processo por Awaja e Pavel (2005) e confirmadas por Park e Kim (2014). A partir do início dos anos 2000, houve um aumento significativo de estudos nesta temática, dentre estes se destacam-se as pesquisas de Choi et al. (2005) e Canellas (2005) os quais utilizaram pó e lã de PET (terminologias comerciais) respectivamente, ambos subprodutos da reciclagem mecânica do polímero, segundo Awaja, Pavel (2005), Park e Kim (2014).

Nestas pesquisas, foi observado o uso dos diversos tipos de cimento Portland conforme a norma NBR:16697 (2018) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e aditivos hidráulicos, de acordo com a NBR:11768-1 (2019); cuja proporção de PET em relação ao agregado convencional variou de 10 a 100% nos concretos produzidos, sendo observadas perdas de resistência da ordem de 20 a 40% em ensaios destrutivos. Este fato pode ser atribuído a hidrofobicidade do polímero, explica De Cort et al. (2017); contudo, como destaca Flores e Calleja (1998), o PET possui uma elevada resistência a esforços verticais (47 a 90 MPa), além de um módulo de Young (3 GPa) inferior ao cimento Portland (41 GPa), demonstrando que um compósito doravante dos dois materiais, segundo as definições de Shackelford (2008), Callister Jr. e Rethwisch (2010), somaria as propriedades individuais do cimento e do PET em um único material superior ao concreto convencional. Todavia, a repelência da agua pelo polímero prejudica a mistura hidráulica PET-cimento, como ressaltam Modro et al. (2009), Bigotto et al. (2019), Fernandes e Venquiaruto (2017), prejudicando inclusive a trabalhabilidade do concreto fresco (BIGOTTO et al., 2019); no concreto enrijecido, ocorrem cavitações entre o PET e o cimento facilitando seu arrancamento da matriz cimentícia afirma Jucá (2017). Com isso, tornam-se imprescindíveis escolhas que envolvem o tipo de cimento, uso de aditivo e relação água cimento para produzir um compósito de PET e cimento cujas propriedades dos dois materiais realmente se integrem, explicam Dyer, Mancini (2009), Aquino (2013), Yao et al. (2014) e Jardim (2016).

Além desta provável melhora de resistência, a mistura PET-cimento apresenta outras propriedades. Casanova-del-Angel, Vázquez-Ruiz (2012), Correa, Santana (2014) e Lima et al. (2018) observaram concretos 50% mais leves que os convencionais. Outrossim, Tolentino e Bastos (2007) confirmaram um aumento de quase dez vezes da resistência térmica nestes concretos; sendo assim, uma tendência seu uso se concentrar no acabamento e alvenaria de edificações, argumenta Monteiro (2017). De fato, o uso do PET em tijolos ou blocos para vedação se mostrou tecnicamente viável, como reiteram Cândido et al. (2014), Sena et al. (2017) e Sousa et al. (2019.) Já Lima Duarte (2014) e Monteiro (2017) demonstraram a viabilidade do emprego de PET em argamassas; nestes estudos ainda foram observados resultados em conformidade com os critérios das normas para alvenaria: NBR:6136 (2016) e NBR:12118, 2013; e revestimento: NBR:13281 (2005).

Em vista destas premissas, é observado um hiato no que tandem definições sobre características dos materiais empregados e composição dos traços para melhorar as propriedades físicas do concreto. Na atual literatura também não são observadas análises econômicas, as quais poderiam caracterizar este material compósito como comercialmente viável.

Portanto, o objetivo deste presente artigo foi a definição da proporção entre cimento, PET e água, bem como do tipo de cimento e aditivo mais adequados para produzir uma argamassa contendo PET com propriedades físicas superiores a argamassas convencionais. Neste presente artigo também foi realizado um estudo econômico utilizando um modelo matemático direto e um banco de dados obtido de fontes consagradas, as quais precificam materiais de construção e RSU no Brasil para avaliar sua viabilidade econômica.

2 EXPERIMENTAL

Após uma análise crítica da literatura atual, foi verificado que o cimento CP II apresentou o melhor desempenho e o aditivo superplastificante do tipo II (SP-II R) melhora significativamente o entrosamento entre o PET e a matriz cimentícea. Seguindo estas predefinições ainda se optou pela utilização de flakes na proporção de 100% de substituição em relação ao agregado convencional. O desenvolvimento experimental deste presente artigo foi divido em duas frentes: ensaios físicos e análise econômica. A Figura 1 apresenta um fluxograma das etapas envolvidas no desenvolvimento deste artigo.

Figura 1 - Fluxograma das etapas desenvolvidas no artigo.

Fonte: Autores.

Segundo a Figura 1, procedimentos de amostragem foram realizados. Para a obtenção da areia a NBR NM:26 (2001) e a NBR:10007 (2004) para obtenção dos flakes de PET. A areia foi obtida em um porto de areia na cidade de Jacareí/Brasil e o PET em uma recicladora na cidade de São Paulo/Brasil. Foram obtidas amostras totais de 150 kg de cada material, as quais foram reduzidas nas quantidades requeridas de cada experimento utilizando os procedimentos determinados pela NBR NM:27 (2001).

3 MATERIAIS

Para o desenvolvimento experimental foi utilizado PET triturado no formato de flakes, cimento Portland CP II, areia mineral, aditivo para argamassas e água. A Tabela 1 descreve estes materiais de acordo com a especificação regulamentada por norma; já a Figura 2 ilustra estes materiais utilizados.

## Tabela 1 – Propriedades e critérios técnicos dos materiais utilizados.

| Material | Denominação | Propriedades | Especificação |
| --- | --- | --- | --- |
| PET | Flake | Tam. máximo das partículas: 1,0 mm | - |
| Areia | Média grossa | Tam. médio grãos entre 0,6 e 1,2 mm | NBR:7214 (1982) |
| Cimento | CP II | Cimento Portland Composto | NBR:11578 (1991) |
| Aditivo | SP-II R | Redutor de água e superplastificante | NBR:11786 (2011) |
| Água | - | - | - |

Fonte: Autores.

Figura 2 – Materiais empregados.

Fonte: Autores.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 Análise técnica

Inicialmente os materiais agregados foram caracterizados de acordo com os procedimentos apresentados na Tabela 2. No teste de densidade, foi utilizado um aparelho de ultrassom, como ilustra a Figura 3, ao invés da fonte de calor, como recomenda a DNER ME:084 (1995), pois comprometeria a integridade do flake.

## Tabela 2 – Testes de caracterização de agregados.

| Ensaios de caracterização | Métodos | Número de ensaios por teste |
| --- | --- | --- |
| Composição granulométrica | NBR:7217 (1987) | 6: 3 p/ areia e 3 p/ PET |
| Teor de material pulverulento | NBR NM:46 (2003) | 6: 3 p/ areia e 3 p/ PET |
| Determinação da massa unitária | NBR NM:45 (2006) | 6: 3 p/ areia e 3 p/ PET |
| Determinação da densidade | DNER ME:084 (1995) | 6: 3 p/ areia e 3 p/ PET |
| Determinação do inchamento | NBR:6467 (2006) | 6: 3 p/ areia e 3 p/ PET |

Fonte: Autores.

Foram produzidas argamassas contendo PET e areia como agregado, segundo a proporção volumétrica recomendada pela NBR:13281 (2005), em que o aditivo SP-II R foi diluído na taxa de 100 ml para cada litro de água. A Tabela 3 apresenta estas formulações, bem como o fator água cimento (A/C) utilizado.

## Tabela 3 – Composição das argamassas produzidas.

|  | Proporção de materiais (cm³/cm³) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Argamassa | Cimento | PET | Areia | Fator: A/C |
| Cimento + Areia: Controle | 1 | 0 | 2 | 0,65 |
| Cimento + PET: PET-cimento | 1 | 2 | 0 | 0,65 |

Fonte: Autores.

Em seguida foram moldados corpos de prova (CP) cilíndricos: 50X100 mm de diâmetro e altura para cada mistura de acordo com a NBR:5738 (2015). Estes foram testados de acordo com os procedimentos apresentados na Tabela 4.

## Tabela 4 – Testes de argamassas.

| Ensaios de concreto | Métodos | Quantidade de ensaios (CP) por teste |
| --- | --- | --- |
| Retenção de água | NBR:13277 (1995) | 4: 2 p/ Controle e 2 p/ PET-cimento |
| Resistência a compressão | NBR:13279 (2005) | 6: 3 p/ Controle e 3 p/ PET-cimento |
| Resistencia térmica | NBR:15220-4 (2003) | 4: 2 p/ Controle e 2 p/ PET-cimento |

Fonte: Autores.

Figura 3 – Procedimentos do teste de densidade no PET.

Fonte: Autores.

Os resultados obtidos a partir da média aritmética dos ensaios, foram comparados entre os dois materiais (PET e areia), as duas misturas (PET-cimento e Controle) e em relação aos critérios da NBR:7211 (2005), para agregados e NBR:13281 (2005) e NBR:15220-2 (2003) para argamassas.

4.2 Análise econômica

Para a contabilização dos custos do PET-cimento, inicialmente foi realizada a precificação dos materiais envolvidos, em R$/Kg, pelo levantamento de valores dos bancos de dados da Agência Nacional de Mineração (AMN, 2013), Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE, 2020), Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC, 2020) e Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento (SINAPROCIM, 2020). A Tabela 5 apresenta estes valores médios, em relação aos períodos de analise, de acordo com o material e a fonte.

## Tabela 5 – Custo dos materiais empregados em R$/kg (variáveis) nas argamassas.

| Materiais | Variáveis | Preço médio (R$/Kg) | Período | Fonte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Areia média grossa | PA | 0,01 | 1988 - 2013 | ANM, 2013 |
| PET (flake) | PP | 0,05 | 2014 - 2019 | CEMPRE, 2020 |
| Cimento CP II | PC | 0,31 | 1994 - 2020 | CBIC, 2020 |
| Aditivo | PD | 6,71 | 2004 - 2020 | SINAPROCIM, 2020 |

Fonte: Autores.

Em seguida, levando-se em consideração as proporções definidas na Tabela 3 e cálculos de conversão necessários, foram desenvolvidos modelos matemáticos para valoração das argamassas em R$/l, uma vez que, segundo De Cort et al. (2017) e NBR:7211 (2005), a densidade do PET é quase a metade da areia mineral, o que inviabiliza comparações pela medida R$/kg. As Equações (1) e (2), apresentam estes modelos.

|  | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |

Onde VPET-cimento e VControle são os custos em R$/l das argamassas de PET-Cimento e Controle respectivamente; em que PP, PC, PD e PA representam os valores em R$/kg dos materiais utilizados (Tabela 5) e DP, DC, DD e DA suas densidades (em g/cm³). Destas equações, ainda foi tirada a relação da Equação (3):

|  | (3) |
| --- | --- |

Onde M representa a massa (em kg) do material utilizado (PET, cimento ou areia de densidade DM) em função do volume total da argamassa: VTotal (em litros). Esta relação foi utilizada na dosagem de agregados e cimento no preparo das argamassas, uma vez que apesar composição destas ser desenvolvida em partes volumétricas (cm³/cm³), a dosagem pelo peso foi mais precisa, uma vez que os vazios dos materiais representariam um erro para quantificação de cada material.

5 RESULTADOS

5.1 Propriedades físicas dos agregados e argamassas

As características dos agregados são apresentadas na Figura 4(A), composições granulométricas; Figura 4(A), curvas de inchamento; e Tabela 6, propriedades físicas.

## Tabela 6 – Propriedades físicas dos agregados.

| Propriedade | Agregado analisado |  | Critério |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PET | Areia | NBR:7211 (2005) |
| Material pulverulento (%) | 0,01 ± 0,00 | 1,68 ± 0,01 | < 5 |
| Massa unitária Método A (kg/m³) | 530 ± 10 | 1290 ± 15 | > 1,00 |
| Massa unitária Método C (kg/m³) | 580 ± 11 | 1460 ± 10 | > 1000 |
| Massa unitária SSS (kg/m³) | 544 ± 21 | 1350 ± 20 | - |
| Índice de vazios (%) | 75,82 ± 0,5 | 48,78 ± 0,3 | - |
| Densidade (g/cm³) | 1,32 ± 0,01 | 2,57 ± 0,01 | > 1,0 |
| Umidade crítica (%) | 4,01 ± 0,01 | 4,9 ± 0,5 | - |
| Coeficiente de inchamento (T-1) | 1,05 ± 0,05 | 1,64 ± 0,05 | - |

Fonte: Autores.

Figura 4 – Composição granulométrica e curva de inchamento dos agregados.

Fonte: Autores.

Em relação aos testes das argamassas, o gráfico da Figura 5 apresenta os resultados do ensaio de resistência à compressão e a Tabela 7 apresenta as demais propriedades físicas.

Figura 5 – Resistência à compressão das argamassas.

Fonte: Autores.

## Tabela 7 – Propriedades físicas das argamassas.

| Propriedades | Argamassas |  | Critério |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PET-cimento | Controle | NBR:13281 | NBR:15220-2 |
| Resistencia máxima (MPa) | 34,93 ± 0,18 | 8,21 ± 0,12 | > 8 | - |
| Peso CP seco (g) | 357,36 ± 0,08 | 520,98 ± 0,07 | - | - |
| Peso CP saturado (g) | 395,23 ± 0,05 | 576,20 ± 0,02 | - | - |
| Retenção (%) | 10,6 ± 0,7 | 11,9 ± 0,8 | ≤ 78 | - |
| Condutividade (W/m.K) | 0,16 ± 0,09 | 1,00 ± 0,08 | - | < 1,15 |
| Resistencia térmica (K/W) | 0,32 ± 0,08 | 0,05 ± 0,01 | - | < 0,61 |

Fonte: Autores.

5.2 Viabilidade econômica da argamassa PET-cimento

A Tabela 8 apresenta os valores em R$/l das argamassas aqui analisadas a qual também contempla as densidades e os valores de M, segundo as Equações (1 a 3). Já a Tabela 9 apresenta um comparativo entre custos duas argamassas.

## Tabela 8 – Custo das argamassas.

| Materiais | Variável | Densidade (g/cm³) | M (g) | Preço médio (R$/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Areia média grossa | DA | 2,57 | 0,86 | 0,03 |
| PET (flake) | DP | 1,32 | 0,44 | 0,07 |
| Cimento CP II | DC | 2,82 | 0,94 | 0,88 |
| Aditivo | DD | 2,33 | - | 15,67 |
| PET-cimento | VPET-cimento | - | - | 0,14 |
| Controle | VControle | - | - | 0,16 |

Fonte: Autores.

## Tabela 9 – Diferença de custos entre PET-Cimento e Controle.

| Argamassas | Valores | Diferença Absoluta (R$/l) | Diferença Relativa (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Controle | R$0,14 | 0,02 | 15 |
| PET-cimento | R$0,16 |  |  |

Fonte: Autores.

6 DISCUSSÕES E COMPARAÇÕES

Destes resultados discute-se que apesar das propriedades físicas do flake permanecerem dentro dos critérios da NBR:7211 (2005), a granulometria do PET não se enquadra nos limites para agregados miúdos; entretanto, isto não afetou as características da argamassa PET-Cimento, a qual obteve uma resistência mais de 3 vezes e um isolamento térmico mais de 5 vezes superiores em relação ao Controle. Esta argamassa ainda possui um peso 30% inferior ao Controle e uma retenção dentro dos limites da NBR:12381 (2005). Outrossim, de maneira comparativa à literatura nesta mesma temática, pode-se traçar um paralelo entre as propriedades observadas e determinadas por outros autores, como apresentam a Figura 6 e Tabelas 10 e 11.

Figura 6 – Composição granulométrica do PET, segundo diversos autores.

Fonte: Autores.

## Tabela 10 – Panorama comparativo das propriedades do PET com a literatura.

| Autor | Densidade (g/cm³) | M. unitária (kg/m³) | Mat. pulverulento (%) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtido | 1,32 | 580 | 0,01 | flake |
| Canellas e D'Abreu (2005) | - | 425 | - | lã |
| Choi et al. (2005) | 1,39 | 844 | 4,11 | borra |
| Casanova-del-Angel e Vázquez-Ruiz (2012) | 1,3 | 760 | - | flake |
| Yao et al. (2014) | 1,35 | - | - | grão |
| Jardim (2016) | 1,36 | 280 | - | pó |

Fonte: Autores.

## Tabela 11 – Panorama comparativo das propriedades da argamassa com a literatura.

| Autor | Resistencia máxima (MPa) | Condutividade (W/m.K) | Taxa (%) | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtido | 34,93 | 0,16 | 100 | flake |
| Yao et al. (2014) | 24,21 | - | 70 | grão |
| Choi et al. (2005) | 31,8 | - | 50 | borra |
| Monteiro (2017) | 19,7 | 0,92 | 20 | flake |
| Fernandes e Venquiaruto (2017) | 32,5 | - | 15 | pó |
| Modro et al. (2009) | 13 | - | 10 | flake |
| Tolentino e Bastos (2007) | - | 1,1 | 5 | fibras |

Fonte: Autores.

Deste panorama comparativo são observadas semelhanças entre as características do PET e argamassa com a literatura pesquisada. Segundo a Tabela 11, são confirmadas tendências de melhoria no isolamento térmico em função do aumento da taxa de substituição do PET, esta característica também é observada por Almeshal et al. (2020); todavia, a questão da resistência normal ainda é muito discutida entre autores. Entretanto, tal característica não é importante do pondo de vista comercial, uma vez que a NBR:15116 (2004), restringe o uso de materiais reciclados em concretos sem função estrutural, contudo isolantes térmicos com peso inferior, são mais atraentes ao reduzir custos de transporte e melhorar a eficiência térmica das edificações.

Em relação ao custo efetivo em R$/l, a argamassa PET-Cimento se mostrou 15% mais onerosa que o Controle. Uma diferença que pode parecer importante à primeira vista, porém considerando as economias geradas no equilíbrio térmico da edificação e transporte, bem como do apelo ecológico deste material de construção, tal diferença pode ser considerada aceitável no mercado atual, como sublinham Nobe, Dunbar (2004), Robichaud, Anantatmula (2011) e Imbabi et al. (2013).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos resultados e discussões realizadas neste presente artigo, considera-se uma potencial viabilidade técnica do uso de resíduos de PET como agregado em argamassas de cimento Portland, segundo os critérios das principais normas brasileiras para agregados e argamassas. Apesar do ganho de resistência a compressão, tal como espera-se de um material compósito, ser discutível entre outros resultados presentes na literatura pesquisada, seu ganho em isolamento térmico é ratificado, constituindo uma vantagem para materiais de acabamento e revestimento que compensaria um custo 15% mais elevado de produção.

5 AGRADECIMENTOS

Os agradecimentos vão para a divisão de materiais AMR do DCTA, São José dos Campos/SP pelos ensaios mecânicos e sua equipe laboratorial. Ao campus Sorocaba da UNESP e sua equipe laboratorial pelos demais ensaios e à divisão de Fotônica do IEAv, São José dos Campos pela assessoria científica.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 26: agregados -amostragem. Rio de Janeiro, 2001. 10 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 27: agregados - redução da amostra de campo para ensaios de laboratório. Rio de Janeiro, 2001. 7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 45: agregados -determinação da massa unitária e do volume de vazios. Rio de Janeiro, 2006. 18 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR NM 46: agregados -determinação do material fino que passa através da peneira 75μm, por lavagem. Rio de Janeiro, 2003. 6 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10007: amostragem de resíduos sólidos. Rio de Janeiro, 2004. 25 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11578: cimento Portland composto. Rio de Janeiro, 1991. 5 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 11768-1: aditivos químicos para concreto de cimento Portland parte 1 - requisitos. Rio de Janeiro, 2019. 24 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 12118: blocos vazados de concreto simples para alvenaria - métodos de ensaio. Rio de Janeiro, 2013. 20 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13277: argamassa para assentamento de paredes e revestimento de paredes e tetos - determinação da retenção de água. Rio de Janeiro, 1995. 2 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13279: argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. Rio de Janeiro, 2005. 13 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 13281: argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos - requisitos. Rio de Janeiro, 2005. 11 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15116: agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - requisitos. Rio de Janeiro, 2004. 17 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-2: desempenho térmico de edificações - parte 2 - métodos de cálculo da transmitância térmica, da capacidade térmica, do atraso térmico e do fator solar de elementos e componentes de edificações. Rio de Janeiro, 2003. 21 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15220-4: desempenho térmico de edificações - parte 4 - medição da resistência térmica e da condutividade térmica pelo princípio da placa quente protegida. Rio de Janeiro, 2003. 8 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 16697: cimento Portland - requisitos. Rio de Janeiro, 2018. 16 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5738: concreto -procedimento para moldagem e cura de corpos de prova. Rio de Janeiro, 2015. 12 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6136: blocos vazados de concreto simples para alvenaria - requisitos. Rio de Janeiro, 2016. 16 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6467: agregados -determinação do inchamento de agregado miúdo - método de ensaio. Rio de Janeiro, 2006. 9 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7211: agregados para concreto - especificação. Rio de Janeiro, 2005. 15 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7214: areia normal para ensaio de cimento. Rio de Janeiro, 1982. 7 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 7217: agregados -determinação da composição granulométrica. Rio de Janeiro, 1987. 3 p.

ALBUQUEQUE, B. A. Resíduos sólidos urbanos: uma abordagem da relevância, caracterização e impactos em Três Lagoas, MS. 2016. 134 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, 2016.

ALFAHDAWI, I.H. et al. Utilizing waste plastic polypropylene and polyethylene terephthalate as alternative aggregates to produce lightweight concrete: a review. Journal of Engineering Science and Technology, v. 11, n. 8, p. 1165-1173, 2016.

ALMESHAl, I. et al. Use of recycled plastic as fine aggregate in cementitious composites: A review. Construction and Building Materials, v. 253, 2020. doi: https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119146

AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO sumário mineral - agregados para a construção civil: banco de dados de 1988 – 2013. Disponível em: http://www.anm.gov.br/dnpm/sumarios/. Acesso em: 18 maio.2020.

AQUINO, J. L. S. Desenvolvimento de compósitos de matriz cimentícia utilizando resíduos de poli tereftalato de etileno (PET) e de areia de britagem na produção de concretos. 2013. 133 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos) - Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande-PB, 2013.

AWAJA, F; PAVEL, D. Recycling of PET. European Polymer Journal, v. 41, p. 1453-1477, 2005. doi: 10.1016/j.eurpolymj.2005.02.005

BARBOZA, D.V. et al. Aplicação da Economia Circular na Construção Civil. Res. Soc. Dev., v. 8, n. 7, 2019. doi: http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v8i7.1102

BARBOZA, G.S. O desafio do desenvolvimento sustentável. Visões, v. 1, n. 4, 2008.

BIGOTTO, S.A.M. et al. Produção de Argamassas com Substituição Parcial de Areia Natural por Resíduo de PET. ANAP Brasil, v. 12, n. 25, p. 28-41, 2019.

BINA, P. Metodologia de utilização de rejeitos industriais na pavimentação: estudo de caso de uso de areia de fundição. 2002. 123 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Habitação) – Engenharia de Habitação, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, São Paulo, 2002.

CALLISTER Jr., W.D.; RETHWISCH, D.G. Materials science and engineering an introduction. 8.ed. EUA: Willey, 2010. 1000 p.

CÂNDIDO, L.F. et al. Avaliação de blocos de concreto produzidos com PET reciclado. In: XV ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA DO AMBIENTE CONSTRUÍDO, 2014, Maceió. Anais... Maceió: 12-14 nov, 2014.  doi: 10.17012/entac2014.57

CANELLAS, S.S.; D'ABREU, J.C. Reciclagem de PET, visando a substituição de agregado miúdo em argamassa. In: XXI ENCONTRO NACIONAL DE TRATAMENTO DE MINÉRIOS E METALURGIA EXTRATIVA, ENTMME, 2005, Natal. Anais... Natal: ENTMME, nov. 2005, p. 299-304.

CASANOVA-DEL-ANGEL, F.; VÁZQUEZ-RUIZ, J.L. Manufacturing light concrete with PET aggregate. International Scholarly Research Network, 2012. doi:10.5402/2012/287323

CÂMARA BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO consumo, produção e valores de materiais de construção: banco de dados cimento. Disponível em: http://www.cbicdados.com.br/menu/materiais-de-construcao/cimento. Acesso em: 18 maio 2020.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLÁGEM biblioteca-acervo: banco de dados. Disponível em: http://cempre.org.br/biblioteca. Acesso em: 18 maio 2020.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA RECICLÁGEM reciclagem de embalagens: banco de dados. Disponível em: file:///C:/Users/User/Download s/o_1985tsgj61tom6f61noa15r23tja.pdf. Acesso em: 17 maio 2020.

CHOI, Y. et al. Effects of waste PET bottles aggregate on the properties. Cement and Concrete Research, v. 35, p. 776-781, 2005. doi:10.1016/j.cemconres.2004.05.014

CHOWDHURY, T.U. et al. A review on the use of polyethylene terephthalate (PET) as aggregates in concrete. Malaysia Journal of Science, v. 37, n. 2, p. 118-136, 2018. doi: 10.22452/mjs.vol37no2.4

CORREA, P.M.; SANTANA, R.M.C. Reciclagem de PET, visando a substituição do agregado miúdo no concreto leve. In: IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE QUALIDADE AMBIENTAL, 2014, Porto Alegre. Anais… Porto Alegre: 19-21 maio, 2014.

DE CORT, S. et al. Packaging Materials: Polyethylene Terephthalate (PET) for Food Packaging Applications. Report to Commissioned by the packaging materials task force. International Life Sciences Institute ILSI. Europe, dez, 2017.

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS E RODÁGEM. ME 084: agregado miúdo - determinação da densidade real. Rio de Janeiro, 1995. 3 p.

DYER, P.P.O.L.; MANCINI, S.D. A utilização de resíduos de pet poli (tereftalato de etileno) como agregado em argamassa. In: 25º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 2009, Recife. Anais... Recife: 9-19 set, 2009.

FERNANDES, A.P.; VENQUIARUTO, S.D. Influência da utilização de agregado reciclado de pet na resistência a compressão simples do concreto. In: IX SALÃO INTERNACIONAL DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, SIEPE, 2017, Santana do Livramento. Anais... Santana do Livramento: SIEPE, 21-23 nov, 2017.

FLORES, A.; CALLEJA, F.J.B. Mechanical properties of poly(ethylene terephthalate) at the near surface from depth-sensing experiments. Philosophical Magazine A, v. 78, n. 6, p. 1283-1297, 1998. doi: 10.1080/01418619808239987

FORMIGONI A.; FORTES, R.P. A perspectiva de crescimento da utilização do PET (Poli Tereftalato de Etileno) reciclado e qual a consequência na geração de recursos para os catadores. In: V SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, SEGET, 2008, São Paulo. Anais... São Paulo: SEGET, 20-22 de out, 2008.

GOUVEIA, N. Resíduos sólidos urbanos: impactos socioambientais e perspectiva de manejo sustentável com inclusão social. Ciência & Saúde Coletiva, v. 17 n. 6, p.1503-1510, 2012.

IMBABI, M.S. et al. Trends and developments in green cement and concrete technology International. Journal of Sustainable Built Environment, v. 2012, n. 1, p. 194–216, 2013. doi: 10.1016/j.ijsbe.2013.05.001

JARDIM, R. R. Estudo da viabilidade da substituição parcial do agregado miúdo por agregado miúdo reciclado de pet em concretos convencionais. 2016. 71 f. Trabalho Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, 2016.

JUCÁ, P. H. O. Estudo das propriedades mecânicas em diferentes temperaturas do pet e ensaios de arrancamento com tratamento mecânico em matriz cimentícia a base de cimento Portland. 2017. 99 f. Trabalho Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, 2017.

KONSTANTINOVAS, B. et al. Economia Circular no Setor da Construção Civil I - Ciclo dos materiais. Lisboa: CCDR LVT, 2019.

KOSCHEVIC, M.T.; BITTENCOURT, P.R.S. Meio ambiente e materiais poliméricos: breves considerações com ênfase ao Politereftalato de Etileno (PET) e processos de degradação. R. Eletr. Cient. Inov. Tecnol., Medianeira, v. 2, n. 14, p. 60-80, 2016.

KUMAR B.M. et al. Studies on biodegradation of plastic packaging materials in soil bioreactor. Indian Journal of Advances in Chemical Science, v. 1, p. 297-299, 2016.

LENNON, B. et al. Performance enhancement of concrete through the use of waste injection molding pellets: a preliminary study of viability. Journal of Thermoplastic Composite Materials, v. 6, p. 49-61, 1993. doi: 0892-7057/93/01 0049-13p

LIMA D.S. et al. Estudo comparativo entre o concreto leve de PET e o concreto leve de EPS. Rev. Cienc. Exatas Tecnol., v. 13, n. 13, p. 23-28, 2018. doi: 10.17921/1890-1793.2018v13n13p23-28

Lima Duarte, E. B. Resistência à compressão de argamassa composta por resíduo de construção e demolição e politereftalato de etileno. 2014. 165 f. Dissertação (Mestrado em Gestão Ambiental e Sustentabilidade) - Universidade Nove de Julho, São Paulo, 2014.

LIU, S. J. Polymer cement concrete composites. 1988. 98 f. Tese (Doutorado em Engenharia Quimica) - Faculty of The Graduate School, New Jersey Institute of Technology, New Jersey, 1988.

LUZ, A.B.; LINS, F.A.F. Rochas & minerais industriais usos e especificações. 2.ed. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2008.

MEDEIROS, M. Estudo de argamassas de revestimento com resíduos de sceelita. 206. 88 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016.

MEIER, M.A. et al. Sociedade moderna industrial e a educação ambiental: desafios industriais – ambientais do Corede vale do rio dos sinos. Geographia Opportuno Tempore, Londrina, v.1, n. especial, p. 348-363, 2014.

MERLI, R. et al. Recycled Fibers in Reinforced Concrete: a systematic literature review Journal of Cleaner Production, 2019. doi: 10.1016/j.jclepro.2019.119207

MILLER, G.T. Ciência Ambiental. 11.ed. Brasil: Cenage, 2007.

MODRO, N.L.R. et al. Avaliação de concreto de cimento Portland contendo resíduos de PET. Revista Matéria, v. 14, n. 1, p. 725-736, 2009.

MONTEIRO, L. L. C. Uso de resíduos de embalagens pet em betões. 2017. 111 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia civil) - Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2017.

NOBE, M.E.C.; DUNBAR, B. Sustainable Development Trends in Construction. In: XL CONFERENCE BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, 2004, Utah. Anais... Utah: 8-10 abr., 2004.

PAOLLI, M.A. Degradação e estabilização de polímeros. 2.ed. Chemkeys, 2008.

PARK, S.H.; KIM, S.H. Poly (ethylene terephthalate) recycling for high value added textiles. Fashion and Textiles, v. 1, n. 1, 2014. doi: 10.1186/s40691-014-0001-x

PASTOR, J.S. et al. Aplicação do PET na construção de residências. In: X FÓRUM INTERNACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 2019, Joao Pessoa. Anais... João Pessoa: 12-14 jun, 2019.

PEDRUZZI, A.N. et al. Educação ambiental e crise estrutural do capital. In: XI CONGRESSO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, EDUCERE, 2015, Londrina. Anais... Londrina: EDUCERE, 25-29 de out, 2015.

PIATTI, T.M.; RODRIGUES, R.A.F. Plásticos: características, usos, produção e impactos ambientais. Maceió/AL: UFAL, 2005.

PROCÓPIO FILHO, A. et al. Ciência, Ética e Sustentabilidade. 2.ed. Brasília-DF: Cortez editora, 2001.

RAMIRES, J.Z.S.; VITOR, J.D.S. O impacto ambiental oriundo do descarte irregular de resíduos: a contaminação do solo e das águas subterrâneas no município de São Paulo. In: XVI CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E ENCONTRO NACIONAL DE PERFURADORES DE POÇOS, 2010, São Luis. Anais... São Luis: 31-3 de ago/set, 2010.

ROBICHAUD, L.B.; ANANTATMULA, V.S. Greening project management practices for sustainable construction. J. Manage. Eng., v. 27, n. 1, p. 48-57, 2011. doi: 10.1061/_ASCE_ME.1943-5479.0000030

ROTH, C.G.; GARCIAS, C.M. A influência dos padrões de consumo na geração de resíduos sólidos dentro do sistema urbano. Redes, v. 13, n. 3, p. 5 -13, 2008.

SENA, R.J. et al. Avaliação mecânica de tijolo maciço solo-cimento contendo resíduo de PET. Veredas, v. 10, n. 1, 2017.

SHACKELFORD, J.F. Ciência dos materiais. 8.ed. São Paulo: Pearson, 2008.

SILVA, A.P. et al. Fabricação de pavimentos intertravados (pavers) utilizando resíduos de borracha de pneus inservíveis e resíduos da construção civil (RCC) como agregado miúdo. Revista Univap, São José dos Campos, v. 22, n. 40, 2016.

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO índice Sinaprocim: banco de dados. Disponível em: http://sinaprocim.org.br/portal/ atividades/aspectos-economicos/indice-sinprocim/. Acesso em: 18 maio 2020.

SOUSA, A.E.C. et al. Tijolo ecológico, com adição de fibras de PET. In: XVIII SIMPÓSIO DE TCC, ICESP, 2019, São Paulo. Anais... São Paulo: ICESP, p. 1520-1526, 2019.

TOLENTINO, E.; BASTOS, S.C.L.P. Avaliação de desempenho de concretos de cimento Portland, reforçados com fibras de PET, por ensaios de ultra-sonografia e condutividade térmica. Principium Online, v. 1, n. 2, p.57-66, 2007.

VALVERDE, F.M. Agregados para construção civil. Balanço mineral brasileiro, 2001. Disponível em: http://www.anm.gov.br/dnpm/publicacoes-economia-mineral/arquivos/agregados-para-contrucao-civil.pdf. Acesso em: 18 maio 2020.

YAO, Z. et al. Mix proportion design and mechanical property of recycled Polyethylene terephthalate concrete.  Recent Developments in Evaluation of Pavements and Paving Materials. Special Publication, p. 89-97, 2014. doi: 10.1061/9780784478493.012.

Proporção recomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos de Cimento (SINAPROCIM, 2020).

O valor A/C de 0,65 foi escolhido por representar a quantidade de água que apresentou a melhor trabalhabilidade do cimento com PET durante a preparação das argamassas.

Estes critérios se referem a materiais de construção considerados como ótimos isolantes térmicos.

O critério de resistência desta norma se refere a argamassa utilizada em uma gama de aplicações em uma obra.

A densidade do cimento foi obtida diretamente do seu fabricante.

A densidade do aditivo foi obtida diretamente do seu fabricante.

Matéria prima para indústria têxtil, segundo Park e Kim (2014), obtido pela reciclagem mecânica do PET.

Subproduto da reciclagem do PET, segundo Park e Kim (2014).